## Slide 1
résine 6101 chargée en particules d’or (25°C)
Chart: strain rate [1/s]
| 9.8999542533494994E-2 | 0.15564663575047599 | 0.249677790636498 | 0.40456368790224101 | 0.61097888399118805 | 1 | 1.5564663575047499 | 2.5220095391049302 | 3.9254230009229101 | 6.2968976968789399 | 9.9999999999999893
rheometer | 127.6728 | 140.9845 | 157.3129 | 178.096 | 200.231 | 235.3188 | 271.4148 | 320.8364 | 375.4499 | 453.4051 | 540.1728
Herschel–Bulkley equation | 125.046 | 138.6058 | 156.0479 | 178.134 | 201.1949 | 235 | 272.4492 | 322.7715 | 379.5559 | 454.0952 | 544.1251
k = 170 Pa.sm
m = 0.45
t0 = 62 Pa
???
Comment ce matériau se comporte en cisaillement à des faibles vitesses de déformation
(similaires aux vitesses de déformation associées à la compression, par exemple) ?
Questions importantes :
Manque d’information sur le comportement du matériau à des vitesse de déformation < 0,01 s-1 (important pour la compression) et > 10 s-1 (important pour la rupture des filaments lors de déposition et impression). Il nous faut donc compléter l’analyse rhéologique avant de passer aux simulations numériques ;
La courbe à gauche suggère que la résine 6101 chargée en particule d’or est élasto-viscoplastique qui pourrait être caractérisé par 4 paramètres rhéologiques :
k (consistance de l’équation de Hershel-Bulckley ; paramètre visqueux),
m (exposant de l’équation de Hershel-Bulckley ; paramètre visqueux),
t0 (contrainte seuil ; paramètre plastique) et
l (temp de relaxation; paramètre élastique).
Il nous faut donc remonter à ceux paramètres car ils pourraient tous jouer un rôle important lors des sollicitations ;
Les paramètres ci-dessus doivent être estimés sous différentes sollicitations (cisaillement et étirement/compression) car le matériau en question est non-Newtonien ;
Une fois qu’on aura ces paramètres, on pourra nourrir des simulations numériques avec les éléments physiques représentatifs du matériau en question.