## Slide 1
Résine 6101 & Mayo (Amora)
Chart: Shear stress [Pa]
| 0.22436 | 0.28473999999999999 | 0.36419000000000001 | 0.46589999999999998 | 0.59502999999999995 | 0.75663000000000002 | 0.96421000000000001 | 1.2217 | 1.5585 | 1.9827999999999999 | 2.5289000000000001 | 3.2267999999999999 | 4.1189 | 5.2521000000000004 | 6.7013999999999996 | 8.5740999999999996 | 10.999000000000001 | 14.007999999999999 | 17.347999999999999 | 20.844999999999999 | 24.754000000000001 | 29.960999999999999 | 35.633000000000003 | 41.930999999999997 | 48.613999999999997 | 55.898000000000003 | 63.204999999999998 | 71.19 | 80.031000000000006 | 91.522000000000006 | 108.37
G' | 907.15 | 907.15 | 907.15 | 907.15 | 907.15 | 907.15 | 907.15 | 907.15 | 907.15 | 906.36 | 906.55 | 906.07 | 905.26 | 902.56 | 899.15 | 895.74 | 891.83 | 878.91 | 843.28 | 787.44 | 727.46 | 678.97 | 622.39 | 563.46 | 500.91 | 439.6 | 377.19 | 321.24 | 272.02 | 233.9 | 208.04
G'' | 552.58 | 552.58 | 552.58 | 552.58 | 552.58 | 552.58 | 552.58 | 552.58 | 555.54 | 554.65 | 557.18 | 561.61 | 567.49 | 573.94 | 582.88 | 596.96 | 616.6 | 629 | 628 | 610 | 587 | 561.69 | 538.19 | 510.34 | 477.47 | 443.92 | 406.62 | 370.64 | 336.8 | 310.47 | 295.52
Chart: Strain rate [1/s]
| 56.2 | 42.2 | 31.6 | 23.7 | 17.8 | 13.3 | 10 | 7.5 | 5.62 | 4.22 | 3.16 | 2.37 | 1.78 | 1.33 | 1 | 0.75 | 0.56200000000000006 | 0.42199999999999999 | 0.316 | 0.23699999999999999 | 0.17799999999999999 | 0.13300000000000001 | 0.1 | 7.4999999999999997E-2 | 5.62E-2 | 4.2200000000000001E-2 | 3.1600000000000003E-2 | 2.3699999999999999E-2 | 1.78E-2 | 1.3299999999999999E-2 | 0.01 | 7.4999999999999997E-3 | 5.4999999999999997E-3 | 4.0000000000000001E-3 | 2.8999999999999998E-3 | 2.0999999999999999E-3 | 1.5E-3 | 5.0000000000000001E-4 | 4.0000000000000002E-4 | 2.6200000000000003E-4 | 1.22E-4
exp data | 520.98 | 422.35 | 368.42 | 333.49 | 302.9 | 266.78 | 240 | 215 | 193 | 175 | 157 | 141.5 | 127 | 115 | 106 | 93 | 85 | 77 | 71 | 64 | 59 | 55 | 49.66 | 46.389 | 43.433 | 40.701 | 38.23 | 35.852 | 33.739 | 31.659 | 29.98 | 27.654 | 26 | 24 | 21.0635 | 20 | 19 | 18 | 17.5 | 16 | 15
HB fit | 465.959 | 417.1309 | 373.1932 | 334.258 | 299.7151 | 268.3863 | 241.0698 | 216.4963 | 194.53 | 175.0912 | 157.5993 | 142.0989 | 128.3471 | 115.8749 | 105 | 95.2171 | 86.4722 | 78.7335 | 71.7698 | 65.599 | 60.1243 | 55.159 | 50.8296 | 46.935 | 43.4536 | 40.3727 | 37.6005 | 35.1438 | 32.9643 | 30.9876 | 29.264 | 27.7136 | 26.2302 | 24.887 | 23.6936 | 22.6406 | 21.6785 | 19.3036 | 18.9361 | 18.3233 | 17.4479
k = 90 Pa.sm
m = 0.4
t0 = 15Pa
Chart: Strain rate [1/s]
| 100 | 75 | 56.2 | 42.2 | 31.6 | 23.7 | 17.8 | 13.3 | 10 | 7.5 | 5.62 | 4.22 | 3.16 | 2.37 | 1.78 | 1.33 | 1 | 0.75 | 0.56200000000000006 | 0.42199999999999999 | 0.316 | 0.23699999999999999 | 0.17799999999999999 | 0.13300000000000001 | 0.1 | 7.4999999999999997E-2 | 5.62E-2 | 4.2200000000000001E-2 | 3.1600000000000003E-2 | 2.3699999999999999E-2 | 1.78E-2 | 1.3299999999999999E-2 | 0.01 | 7.4900000000000001E-3 | 5.62E-3 | 4.2199999999999998E-3 | 3.16E-3 | 2.3700000000000001E-3 | 1.7799999999999999E-3 | 1.33E-3 | 9.990000000000001E-4
exp data | 123.84 | 109 | 97.434 | 87.722 | 79.416 | 72.315 | 66.185 | 60.881 | 56.273 | 52.233 | 48.588 | 45.19 | 41.925 | 38.657 | 35.427 | 32.412 | 29.633 | 26.915 | 24.347 | 21.834 | 19.583 | 17.695 | 16.122 | 14.813 | 13.72 | 12.784 | 12.039 | 11.44 | 10.987 | 10.626 | 10.336 | 10.126 | 10.062 | 10.12 | 9.9908 | 10.039 | 10.134 | 10.351 | 10.492 | 10.546 | 10.673
HB fit | 123.5723 | 111.2272 | 100.1918 | 90.4262 | 81.6386 | 73.8516 | 66.943 | 60.6773 | 55.214 | 50.2993 | 45.906 | 42.0182 | 38.5199 | 35.4198 | 32.6694 | 30.175 | 28 | 26.0434 | 24.2944 | 22.7467 | 21.354 | 20.1198 | 19.0249 | 18.0318 | 17.1659 | 16.387 | 15.6907 | 15.0745 | 14.5201 | 14.0288 | 13.5929 | 13.1975 | 12.8528 | 12.5414 | 12.2655 | 12.0202 | 11.7995 | 11.6039 | 11.4303 | 11.273 | 11.1353
Chart: Shear stress [Pa]
| 7.5669999999999999E-3 | 8.6338999999999999E-3 | 1.1901999999999999E-2 | 1.7403999999999999E-2 | 2.4396999999999999E-2 | 3.2069E-2 | 4.3217999999999999E-2 | 5.8208000000000003E-2 | 7.6881000000000005E-2 | 0.10342999999999999 | 0.14165 | 0.19375000000000001 | 0.26541999999999999 | 0.36035 | 0.48220000000000002 | 0.67310999999999999 | 0.90878000000000003 | 1.2662 | 1.8531 | 2.4051999999999998 | 3.4984000000000002 | 4.4329999999999998 | 6.1620999999999997 | 8.1037999999999997 | 10.951000000000001 | 14.917999999999999 | 19.132000000000001 | 25.001999999999999 | 29.396000000000001 | 36.393999999999998 | 43.523000000000003 | 50.259 | 56.195999999999998 | 63.015000000000001 | 68.013999999999996 | 70.894000000000005 | 74.103999999999999 | 78.915999999999997 | 85.935000000000002 | 95.242999999999995
G' | 747.43 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 910.49 | 906.61 | 880 | 839.37 | 780 | 675.15 | 599.42 | 513.27 | 423.02 | 341.5 | 250.34 | 168.89 | 113.33 | 77.648 | 54.971 | 40.736
G'' | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 165 | 170.39 | 177.31 | 186.45 | 195 | 197 | 190 | 180 | 170 | 155 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 110 | 100.86 | 85.565
k = 18 Pa.sm
m = 0.4
t0 = 10Pa